# 烤漆常见几种不良原因分析

1.杂质： 
　　A 因擦拭力度不够而产生。 
　　B 前处理处理不彻底而产生。 
　　C 空气污染大而造成。 
　　D 烤漆房之内部环境而产生。 
　　2.起泡： 
　　A 喷涂时﹐喷涂量太大而产生。 
　　B 油漆与溶剂调配时﹐浓度太稀而产生。 
　　C 水柱涂料经搅拌留有空气在内而产生。 
　　D 喷涂时﹐DISK下限过低﹐且静电过大而产生。 
　　 
　　3.咬花不良： 
　　A 速度过快治具摇摆而使喷枪喷不到位。 
　　B 生产时间过长﹐枪内管道未清洗干净而产生。 
　　C 喷嘴未经常抹擦而产生。 
　　D 喷嘴内之小孔未通风而产生。 
　　4.表面干澡： 
　　A 溶剂的挥发性太快而造成。 
　　B 油漆与溶剂调配时﹐未充分溶解开来。 
　　C 涂料存放时间过长而产生的。